СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ

TORROS

MIG-350 (J1601)

MIG-500 (J8110)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

|  | Профессиональная подготовка необходима для эксплуатации этого аппарата. Операторы должны иметь действующие разрешения на проведение работ по сварке металлов. Перед обслуживанием или ремонтом отключите электропитание. Убедитесь, что сварщик и технический персонал, отвечающий за техобслуживание, усвоили данное руководство. |
| --- | --- |
|  | Поражение электрическим током может привести к серьёзным травмам и даже к смерти. Установите заземляющее устройство в соответствии с видом работы. Никогда не касайтесь токопроводящих частей голыми руками или мокрыми перчатками/рукавицами. Запрещается пользоваться поврежденными силовыми или сварочными кабелями. Убедитесь, что вы изолированы от «массы» и свариваемых деталей. Убедитесь, что ваше положение при работе будет безопасным. |
|  | Дым и газы от сварки могут быть опасны для здоровья. Сварку следует проводить на металлических поверхностях, очищенных от слоя ржавчины или краски, во избежание образования вредных веществ. Перед сваркой необходимо вытереть части, с которых удалили смазку растворителями. Запрещается сваривать металлы с содержанием цинка, ртути, хрома, графита, свинца, кадмия или бериллия без применения специального респиратора! Держите вашу голову так, чтобы не вдыхать дым и газы от сварки. Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места на время сварки при помощи вытяжной или иной вентиляционной установки. |
|  | Меры по защите от излучения дуги. Надевайте подходящую сварочную маску для защиты ваших глаз и защитную одежду из негорючих тканей. Для защиты наблюдателей следует использовать соответствующие маски или экраны. |
|  | Неправильное выполнение работ может привести к пожару или взрыву. Искры от сварки могут привести к воспламенению, поэтому убедитесь в отсутствии горючих материалов вблизи места работы, и уделите внимание угрозе пожара. Рядом с местом работы должен находиться огнетушитель и человек, обученный пользованию им. Сварка сосудов под давлением запрещена. Не используйте этот аппарат для размораживания труб. |
|  | Горячая поверхность может привести к серьезному ожогу. Не касайтесь заготовок голыми руками. При продолжительном и непрерывном использовании сварочной горелки ей необходимо соответствующее охлаждение. |
|  | Уровень шума может быть вреден для человеческого слуха. При сварке носите одобренные средства защиты органов слуха. Предупредите наблюдателей, что шум от сварки может быть вреден для их слуха. |
|  | Электромагнитная совместимость. Необходимо убедится, что возле аппарата нет других кабелей генераторов, линий управления, телефонных линий и приемников. Люди с кардиостимулятором или слуховым протезом должны находиться вдали от места сварки до консультации с врачом. |
|  | Движущиеся части могут нанести персональную травму. Держитесь вдали от движущихся частей, таких как вентилятор. Все двери, панели, крышки и другие защитные устройства должны быть закрыты во время работы. |
|  | Пожалуйста, обратитесь за профессиональной помощью при возникновении неисправности машины. Обратитесь к соответствующим главам данного руководства, если вы испытываете какие-либо затруднения при установке или эксплуатации. Свяжитесь с сервисным центром вашего поставщика для оказания вам профессиональной помощи, если вы не можете полностью понять это руководство или все равно не можете решить проблему с помощью руководства. |

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сварочные полуавтоматы инверторного типа предназначены для применения на производстве, ремонтные мастерские – строительство, изготовление металлоконструкций, и т.д.

Аппараты позволяют производить полуавтоматическую сварку в среде защитных газов, а также, для модели (MIG-500 (J8110)) ручную сварку (ММA) покрытыми электродами.

Использование инверторной технологии и применение IGBT-транзисторов позволило минимизировать вес и габарита аппаратов, а также обеспечить отличные технические характеристики.

Аппараты позволяют производить точную настройку выходных параметров для лучшего качества сварки. Системы динамического контроля и обратной связи позволяют производить сварку с малым разбрызгиванием и получить высокое качество сварочного шва во всех режимах.

Полуавтоматы MIG-350 (J1601) и MIG-500 (J8110) конструктивно выполнены в двух корпусах – источник питания и устройство подачи сварочной проволоки, которые соединяются между собой кабель-шланг-пакетом, что предоставляет большую свободу перемещения оператора со сварочной горелкой. Органы управления сварочным током и напряжением дублированы на устройстве подачи, что позволяет экономить время при работе в труднодоступных местах, когда необходимо изменить параметры сварочного тока.

На задней панели источника питания расположена розетка  ̴ 36В/3,5А  для питания дополнительных потребителей, например, подогревателя углекислого газа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | MIG-350 | MIG-500 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 3ф. 380±15% 50/60Гц |
| Потребляемый ток, А | 21 | 37,5 |
| Потребляемая мощность, кВа | 14 | 24,6 |
| Рекомендуемый предохранитель (автомат), А | 40 | 60 |
| Тип сварки | MIG | MIG, MMA |
| Пределы регулировки сварочного тока, А | 50–350 | 60–500 (MIG) 50–500 (MMA) |
| Рабочее напряжение, В | 16,5–31,5 | 17–39 (MIG) 22–40 (MMA) |
| Напряжение холостого хода, В | 60 | 72 (MIG) 66 (MMA) |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 1,5–16 | 1,5–16 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8 / 1,0 / 1,2 | 1,0 / 1,2 / 1,6 |
| ПН 60 % при сварочном токе, А | 350 | 500 |
| ПН 100 % при сварочном токе, A | 271 | 387 |
| КПД, % | 85 |
| Напряжение питания вспомогательной розетки, В | ̴ 36 |
| Класс защиты | IP21S |
| Класс изоляции | F |
| Габаритные размеры источника, мм | 570х285х470 | 610х335х640 |
| Габаритные размеры устройства подачи, мм |  |  |
| Вес источника питания, кг | 32 | 45 |
| Вес устройства подачи проволоки, кг | 12,2 | 12,2 |

- БЛОК – СХЕМА

- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

| Органы управления источника MIG-350 (J1601) |
| --- |
|  | Переключатель режимов 2Т/4Т Кнопка проверки подачи газа Дисплей сварочного тока Светодиод - индикатор сети Светодиод – индикатор перегрева Светодиод – индикатор перегрузки (в некоторых моделях отсутствует) Регулятор тока (MIG) Регулятор напряжения (MIG) Регулятор индуктивности Дисплей сварочного напряжения “–” минусовой разъем Разъем подключения управляющего кабеля подающего устройства “+” плюсовой разъем. |
| Органы управления источника MIG-500 (J8110) |
|  | 23. Кнопка выбора вида сварки MIG/MMA. 24. Регулятор тока в режиме (MMA) |
| Органы управления устройства подачи проволоки |
|  | 14. Регулятор сварочного тока 15. Кнопка протяжки проволоки 16. Регулятор напряжения сварки 25. Гнездо евроразъема |
| Задняя панель |
|  | 17. Розетка ̴ 36В для подключения подогревателя газа 18. 1. Сетевой выключатель-предохранитель 19. Информационная табличка 20. Разъемы для подключения сетевого кабеля. (аппараты могут поставляться с подключенным сетевым кабелем) 21. Место для присоединения кабеля заземления 22. Решетка вентилятора |

# 2.  Эксплуатация.

# Место размещения

При размещении сварочного аппарата учитывайте следующие требования:

- Помещение, в котором производится сварка, должно быть защищено от пыли и влажности;

- Температура окружающей среды должна находиться в интервале от 0° до 40°С;

- Помещение, в котором проводится сварка, должно быть защищено от попадания масла, пара и коррозийных газов;

- В помещении должна отсутствовать сильная вибрация или толчки;

- Помещение, в котором производится сварка, должно быть защищено от солнечных лучей и дождя;

- Сварочный аппарат необходимо устанавливать на расстоянии не менее 300мм от стен и других преград, мешающих естественной вентиляции.

- Во время работы нельзя  помещать аппарат в закрытое ограниченное пространство (коробка, ящик) или накрывать чем-либо.

# Требования к напряжению сети

Убедитесь, что параметры питающей сети соответствуют значениям, указанным в таблице1. Слишком низкое напряжение может снизить сварочные характеристики, а слишком высокое может привести к перегреву и повреждению отдельных компонентов. Источник питания сварочного аппарата должен быть:

- Правильно установлен, по возможности квалифицированным персоналом;

- Правильно заземлен, согласно правилам, установленным в вашем регионе;

- Подсоединен к электрической розетке нужной мощности.

| ВНИМАНИЕ: | Подключайте оборудование в строгом соответствии с данной инструкцией по эксплуатации и требованиями безопасности. Все операции по подключению / ремонту / обслуживанию производите только после отключения его от сети. |
| --- | --- |

Подключение сетевого кабеля

- Отсек подключения сетевого кабеля.

- Плавкие предохранители.

- Кабель аппарата

- Желто-зеленый кабель заземления (не подключать к нулевому проводу)

2.3. Подготовка оборудования.

- Подключите силовой кабель в сеть. При подключении убедитесь, что автомат защиты соответствует требованиям, указанным в данной инструкции для типа вашего аппарата.

- Проверьте заземление оборудования.

- Соедините разъем “+” на источнике и силовой разъем на задней панели устройства подачи проволоки.

- Кабель с клеммой заземления подключите в минусовой разъем “–” на источнике. Клемму заземления закрепите на детали, обеспечив надежный контакт, как можно ближе к месту сварки.

- Подключите евроразъем горелки в соответствующий разъем на подающем устройстве. Разъем должен быть надежно закреплен. Люфт разъема не допускается.

- Установите катушку со сварочной проволокой в подающее устройство. При помощи кнопки протяжки проволоки добейтесь необходимого вылета проволоки из горелки. Отрегулируйте прижим проволоки в подающем устройстве, что бы обеспечить ее стабильную подачу в зону сварки.

- Соедините шланг подачи газа с редуктором на газовом баллоне.

2.4. Работа.

- После подключения в сеть включите автомат на задней панели источника. Затем откройте подачу газа на газовом редукторе и установите на нем необходимое давление или расход защитного газа.

- Используйте регулятор индуктивности для регулировки “жесткости дуги”. На минимальном значении дуга мощнее, при увеличении значения искр становится меньше, а дуга мягче. Предпочтительней, когда дуга жесткая на малых токах и мягче на больших токах.

- Установите сварочный ток и напряжение, с помощью регуляторов на передней панели подающего устройства, в зависимости от условий сварки (толщина металла, диаметр проволоки и т.д.), см. п. 2.10.

- Установите режим работы “2T/4T”.

  - 2Т – после нажатия на кнопку горелки происходит поджиг дуги и подача защитного газа. При отпускании – дуга гаснет и перекрывается подача защитного газа.

  - 4Т – после первого нажатия на кнопку горелки происходит поджиг дуги и подача защитного газа. Кнопку не требуется держать в нажатом положении. Сварка прекращается после повторного нажатия на кнопку горелки.

- Подача защитного газа прекращается через 1 сек. после окончания сварки.

2.5. Функции защиты оборудования.

Светодиод – индикатор перегрева – загорается при перегреве силовых частей источника питания. Сигнализирует о превышении ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ аппарата. Процесс сварки прекращается. Начать сварку можно только после того как вентилятор охладит силовые части и светодиод погаснет.

Светодиод – индикатор перегрузки – загорается при ненормативном напряжении питания, либо неисправности оборудования (в некоторых моделях отсутствует).

2.6. Выбор величины сварочного тока.

При подготовке аппарата к работе очень важно правильно установить сварочный ток. Он должен обеспечить стабильный поджиг дуги, малое рабрызгивание и, в тоже время достаточное проплавление при работе с толстым металлом и отсутствие прожигов при работе с тонким металлом.

Рекомендуемая величина сварочного тока

| Диаметр проволоки, мм | Допустимый ток, А | Оптимальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 50 ~ 120 | 70 ~100 |
| 1,0 | 70 ~180 | 80 ~120 |
| 1,2 | 80 ~350 | 100 ~200 |
| 1,6 | 140 ~500 | 140 ~350 |

2.7. Выбор скорости подачи сварочной проволоки.

Качество и производительность сварки существенно зависят от выбора оптимальной скорости подачи сварочной проволоки. В случае, если скорость подачи проволоки установлена выше, нежели требуется, в процессе сварки образуется большое количество брызг, процесс сварки нестабилен. Если же скорость подачи проволоки слишком мала – уменьшается производительность сварки, зачастую происходит недостаточное проплавление и как следствие недостаточная прочность сварного соединения. В любом случае, скорость подачи проволоки не должна превышать 50см/мин.

2.8. Вылет сварочной проволоки.

Важно правильно установить вылет сварочной проволоки и отслеживать его в процессе сварки. При большем вылете увеличивается производительность сварки, но при слишком большом вылете образуется большое количество брызг и ухудшается защита сварочной ванны. Как правило, вылет сварочной проволоки принимают равным 10 её диаметрам.

2.9. Установка расхода защитного газа.

Для эффективной и надежной защиты сварочной ванны от окисления необходимо правильно установить величину расхода защитного газа.

Оптимальные нормы расхода защитного газа

|  | Небольшие толщины, СО2 | Большие толщины, СО2 | Большие толщины, большой ток, СО2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход газа, л/мин. | 5 ~15 | 15 ~20 | 20 ~25 |

ВНИМАНИЕ: При превышении ПН или нарушении вентиляции аппарат будет перегреваться и сработает защита от перегрузки или перегрева – сварочный ток выключится, а на передней панели включится светодиодный индикатор «5», вентилятор будет работать. Не отключайте аппарат от сети. После остывания аппарата сварочный ток включится, а индикатор перегрева погаснет.

2.10.  ТАБЛИЦЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ

Сварочный ток и напряжение сварки оказываю основное влияние на стабильность процесса сварки, качество сварочного шва и производительность. Для обеспечения наилучшего результата сварочный ток и напряжение сварки следует выбирать исходя из толщины свариваемого металла, диаметра используемой проволоки и положения сварки. Ниже приводятся таблицы для оптимального подбора напряжения и тока сварки.

Нижнее положение

| Толщина метала t, мм | Зазор g, мм | Диам.проволоки, мм | Сварочный ток, А | Напряжение сварки, В | Скорость сварки, см/мин | Расход защитного газа, л/мин | Колич. проходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 0 | 1,0 | 70-80 | 17-18 | 45-55 | 10 | 1 |
| 1,6 | 0 | 1,0 | 80-100 | 18-19 | 45-55 | 10-15 | 1 |
| 2,0 | 0-0,5 | 1,0 | 100-110 | 19-20 | 40-55 | 10-15 | 1 |
| 2,3 | 0,5-1,0 | 1,0-1,2 | 110-130 | 19-20 | 50-55 | 10-15 | 1 |
| 3,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 130-150 | 19-21 | 40-50 | 10-15 | 1 |
| 4,5 | 1,2-1,5 | 1,2 | 150-170 | 21-23 | 40-50 | 10-15 | 1 |

Нижнее угловое положение

| Толщина метала t, мм | Размер валика I, мм | Диам.проволоки, мм | Сварочный ток, А | Напряжение сварки, В | Скорость сварки, см/мин | Расход защитного газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 2,5-3,0 | 1,0 | 70-100 | 18-19 | 50-60 | 10-15 |
| 1,6 | 2,5-3,0 | 1,0-1,2 | 90-120 | 18-20 | 50-60 | 10-15 |
| 2,0 | 3,0-3,5 | 1,0-1,2 | 100-130 | 19-20 | 50-60 | 10-20 |
| 2,3 | 2,5-3,0 | 1,0-1,2 | 120-140 | 19-21 | 50-60 | 10-20 |
| 3,2 | 3,0-4,0 | 1,0-1,2 | 130-170 | 19-21 | 45-55 | 10-20 |
| 4,5 | 4,0-4,5 | 1,2 | 190-230 | 22-24 | 45-55 | 10-20 |

Вертикальное угловое положение

| Толщина метала t, мм | Размер валика I, мм | Диам.проволоки, мм | Сварочный ток, А | Напряжение сварки, В | Скорость сварки, см/мин | Расход защитного газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 2,5-3,0 | 1,0 | 70-100 | 18-19 | 50-60 | 10-15 |
| 1,6 | 2,5-3,0 | 1,0-1,2 | 90-120 | 18-20 | 50-60 | 10-15 |
| 2,0 | 3,0-3,5 | 1,0-1,2 | 100-130 | 19-20 | 50-60 | 10-20 |
| 2,3 | 3,0-3,5 | 1,0-1,2 | 120-140 | 19-21 | 50-60 | 10-20 |
| 3,2 | 3,0-4,0 | 1,0-1,2 | 130-170 | 21-22 | 45-55 | 10-20 |
| 4,5 | 4,0-4,5 | 1,2 | 200-250 | 23-26 | 45-55 | 10-20 |

Нижнее положение сварки, сварка внахлест

| Толщина метала t, мм | Вариант наклона горелки | Диам.проволоки, мм | Сварочный ток, А | Напряжение сварки, В | Скорость сварки, см/мин | Расход защитного газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | A | 1,0 | 80-100 | 18-19 | 45-55 | 10-15 |
| 1,6 | A | 1,0-1,2 | 100-120 | 18-20 | 45-55 | 10-15 |
| 2,0 | A или B | 1,0-1,2 | 100-130 | 18-20 | 45-55 | 15-20 |
| 2,3 | B | 1,0-1,2 | 120-140 | 19-21 | 45-50 | 15-20 |
| 3,2 | B | 1,0-1,2 | 130-160 | 19-22 | 45-50 | 15-20 |
| 4,5 | B | 1,2 | 150-200 | 21-24 | 40-45 | 15-20 |

# 3. Некоторые особенности эксплуатации инверторного оборудования.

- При сильном ударе, падении и т.д. аппарат может выйти из строя, поскольку резкое механическое воздействие может повредить электронные компоненты.

- Необходимо в обязательном порядке вскрывать аппарат и удалять при помощи сжатого воздуха  накопившуюся пыль, мусор и т.д. Периодичность проведения  данной процедуры зависит от интенсивности использования и условий, в которых эксплуатируется изделие.

- Ремонт и обслуживание аппарата производить только после отключения его питающего кабеля от сетевой розетки  и стравливания давления из газового рукава.

- Запрещается работать рядом с аппаратом углошлифовальными машинами. Образующаяся при шлифовке мелкодисперсная  токопроводящая пыль, при попадании внутрь аппарата, может привести к его поломке.

- Токовые разъемы должны обеспечивать надежный контакт. При недостаточно надежной фиксации разъема в ответной части резко увеличивается сопротивление в месте контакта, вследствие чего происходит перегрев и расплавление разъемов.

- Не используйте неисправные или самодельные зажимы кабеля (клеммы) и электрододержатели. Это небезопасно и может привести к поражению электрическим током. Кроме того, такого рода аксессуары могут привести к неправильной работе сварочного аппарата и, как следствие, к его поломке.

- Не используйте сварочную проволоку низкого качества, либо со следами коррозии. Это может привести к выходу из строя горелки и подающего механизма.

# Транспортирование и хранение

# 3.1. Упакованные аппараты могут транспортироваться закрытым транспортом, исключающим возможность механических повреждений.

# 3.2. Перемещение аппарата должно осуществляться за ручки при отключенных сварочных проводах и смотанном сетевом кабеле.

# 3.3. Хранение аппарата должно осуществляться в помещении, не  содержащем пыли и агрессивных веществ, вызывающих коррозию.

# 3.4. Хранение аппарата в течение гарантийного срока должно производиться в потребительской таре производителя при температуре воздуха от -20 до +45 ºС  и относительной влажности воздуха до 80%.

# 4.    Утилизация

# 5.1. Утилизировать как небытовые отходы.

# 5.2. Производитель не ведет учет драгоценных металлов.

# 5.  Комплект поставки

| Источник питания | 1 шт. |
| --- | --- |
| Устройство подачи проволоки | 1 шт. |
| Горелка сварочная с евроразъемом | 1 шт. |
| Обратный кабель с зажимом | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Соединительный шланг-пакет | 1 шт. |

# Text boxes

6

4

23

10

3

11

12

13

1

2

24

7

8

9

25

16

14

15